## Slide 1: Beschichtungsverfahren
Referent: Benjamin Ternes
Datum: 22. Januar 2014

## Slide 2: Gliederung
Verschleiß und Korrosion
Klassifizierung der Beschichtungstechniken
Thermisches Spritzen
Lichtbogenspritzen
Plasmaspritzen
Verfahren aus der Gasabschneidung

## Slide 3: Verschleiß
Verschleiß und Korrosion stellen die häufigste Ursache für Oberflächenbeschädigung dar
Materialabtrag chemisch (Korrosion) bzw. mechanisch (Verschleiß)
Führt zur Zerstörung der Funktionstüchtigkeit
DIN 50320
…den fortschreitenden Materialverlust aus der Oberfläche eines festen Körpers, hervorgerufen durch mechanische Ursachen, d.h. Kontakt und Relativbewegung eines festen, flüssigen oder gasförmigen Gegenkörpers…

## Slide 4: Verschleiß
Bei Festkörperkontakt ist der Verschleißwiderstand grundsätzlich keine Werkstoffeigenschaft
Bauteilpaarungseigenschaft ist abhängig von Umgebungs- und Schmierbedingungen der Reibpartner
Systemeigenschaft
Tribologie (Reibungslehre)

## Slide 5: Verschleiß
mechanische Beanspruchung oberflächennaher Bereiche
Werkstoffinnere und umgebende Medium spielen eine wichtige Rolle
Oxidationsprozesse können im Einzelfall wichtiger sein
Zusammenstoßen von Oberflächenunebenheiten

## Slide 6: Verschleiß
ausgebend für Art und Ausmaß
endliche Rauhtiefe
Durch Gleiten zweier Bauteile zerstören Rauhigkeitsspitzen der härteren Fläche die der anderen Fläche
Furchungsverschleiß, Abrasion

## Slide 7: Verschleiß
Berührungsflächen verschweißen Adhäsion
Legieren Diffusion an den Gleitflächen
Lagerreibung wird vermindert durch Zwischenstoffe (Fette, Öle, Emulsionen) wirken auch als Kühlmittel
Trockenschmiersubstanzen (Metalle wie Au, Ag, Ir, Pb, Sn)
Verbindung mit Schichtgitterstrukturen oder Kunstoffe

## Slide 8: Verschleiß
Verschleiß äußerst unerwünscht
Auswirkung der Reibung: Temperaturerhöhung
  Folge: Zerfall von Schmierstoffen

## Slide 9: Verschleißmechanismen
Abbildung 1: Verschleißmechanismen

## Slide 10: Verschleißmechanismen
Abrasion:
  Unterschiedliche Härtewerte
  Durch Relativbewegung entstehen Riefen und Kratzer
  Hohe Verschleißbeträge
  Überlagerung von Mikropflügen, Mikrospannen, Mikrobrechen, Mikroermüdung

## Slide 11: Verschleißmechanismen
Adhäsion
  stoffliche Wechselwirkung von Tribopaarungen
  Kontakt zweier Festkörperoberflächen
  Bei Trennung der Triboelemente durch Relativbewegung kommt es zum Ablösen von Material
  Kaltverschweißung
  Energie für die Reaktion wird durch hohe Pressungen und Reibwärme zur Verfügung gestellt
  reale Kontaktfläche kleiner als die geometrische

## Slide 12: Verschleißmechanismen
Tribochemische Reaktionen:
  stoffliche Veränderung der Oberfläche
  Chemische Reaktion an der Oberfläche mit Umgebungsmedium
  Zwischenstoff
  Unterschied zur Korrosion: nur in der Kontaktfläche bei gleichzeitiger Relativbewegung
  Reaktionsprodukte: beeinflussen aktiv den Verschleißverlauf
  Reibungswärme
  Tribooxidation
  Metalloxide brechen raus

## Slide 13: Verschleißmechanismen
Oberflächenzerrüttung
  mechanische Wechselbelastungen
  periodische Schwingung
  Dynamische Belastungen im Oberflächenbereich
  Rissbildung mit anschließenden Risswachstum
  geringe Eindringtiefe nur in der Randzone

## Slide 14: Verschleiß
Abbildung 2: Abrassiver Verschleiß
Abbildung 3: Adhäsiver Verschleiß

## Slide 15: Verschleiß
Abbildung 4: Verschleißmechanismen unter tribologischer Beanspruchung und ihre Verschleißerscheinungsformen (Foto: Institut für Oberflächentechnik, RWTH Aachen University)

## Slide 16: Korrosion
Definition:
„Korrosion“ ist die Reaktion eines metallischen Werkstoffes mit seiner Umgebung, die eine messbare Veränderung des Werkstoffes bewirkt und zu einer Beeinträchtigung der Funktion eines metallischen Bauteils oder eines ganzen Systems führen kann.
Ursachen:
  Elektrochemischer-, chemischer-, metallphysikalischer Natur.

## Slide 17: Korrosion
Umgebung
Werkstoffe
Umgebungs-
bedingungen
fest
flüssig
gasförmig
Temperatur
Druck
Strömungen
Metall
Keramik
etc.

## Slide 18: Korrosion
Korrosionsvorgänge
chemisch
elektrochemisch
metallphysikalisch
heiße Gase
in Elektrolytlösung
in flüssigen Metallen
Verzundern, Oxidation, Sulfidierung
Säurekorrosion,
atmosphärische Korrosion
Legieren, Lösen

## Slide 19: Korrosion
Bestreben des Werkstoffes in einen stabilen Energiezustand mit niedrigen Potential zu gelangen
Die meisten Metalle benötigen eine große Menge an Energie zur Herstellung
(Roteisenstein)
(Magneteisenstein)

## Slide 20: Korrosion
Besonders hoch bei Metallen bei denen die umgesetzten Energiebeträge am größten sind (Aluminium)
Reine Metalle wie Platin, Gold, Silber reagieren nicht so stark mit ihrer Umgebung (Korrosionsbeständig)

## Slide 21: Korrosion
anorganische
Überzüge
metallische Überzüge
nichtmetallische
Überzüge (anorganisch)
organische
Überzüge
Vakuumauf-
dampfen
Schmelztauchen
galvanische
Diffusions
plattierte
aufgespritzte
Aluminium, Zink
Feuerverzinkung, Verzinnung
Verchromung, Vernickeln
Inchromieren, Zink
Walzplattieren, Sprengplattieren
Flammspritzen, Plasmaspritzen

## Slide 23: Klassifizierung
Klassifizierung der Beschichtungstechniken
Auswahlkriterien
Beanspruchung
Temperaturverhalten
Chemische Stabilität
Mechanische Stabilität
Bauteilgröße
Wirtschaftlichkeit
Schichtdicke
Trägerstoff
Beschichtungsmaterial
Umgebungsmedien
Sintern
Schweißen
Auftragsschweißen
Thermisches Spritzen
Flammspritzen
Lichtbogenspritzen
Plasmaspritzen
Detonationsbeschichten
Galvanik
Chemische Verfahren
Chemical Vapour Deposition
Physical Vapour Deposition
Gasphase
Lösung
Tröpfchen
Feststoffpartikel
Schicht

## Slide 24: Thermisches Spritzen
Thermische Beschichtungsverfahren sind Techniken zum Beschichten:
  Schutz gegen Verschleiß, Korrosion
  Erzielen von elektrischen Eigenschaften, magnetische Eigenschaften
Spritzzusatz ist in Pulver-, Draht- oder Stabform
  wird einer Wärmequelle zugeführt
  darin aufgeschmolzen
Gasstrom schleudert Partikel auf das Substrat
  Substrat unterliegt beim Beschichtungsverfahren geringen thermische Belastung

## Slide 25: Thermisches Spritzen
Spritzmaterial
Pulver
Drähte
Stäbe
Erwärmen und Beschleunigen
Energiequelle
Flamme
Lichtbogen
Plasma
Substrat

## Slide 26: Thermisches Spritzen
In Abhängigkeit der Wärmeeinbringung unterschieden
Weitesten verbreitet
  Flammspritzen
  Hochgeschwindigkeitsflammspritzen
  Lichtbogenspritzen
  Plasmaspritzen
Wesentliche Vorteile
  Schichten aus nahezu allen Werkstoffen herstellbar
  geringe thermische Belastung
  lokale Beschichtung
  mobil anwendbar
  nahezu alles kann beschichtet werden
  hohe Auftragsraten

## Slide 27: Thermisches Spritzen
Thermisches Spritzen
Strahl
Flüssigkeit
Gas
elektrische Gasladung
Schmelzbad
Laserspritzen
Flammspritzen
Pulverflamm
spritzen
Drahtflamm
spritzen
Atmosphä
risches Plasmaspritzen
Plasmaspritzen in Kammer
Flüssigkeits
stabilisiertes Plasmaspritzen
Detonationsspritzen
Hochgeschwin
digkeitsspritzen
Plasmaspritzen
Lichtbogen
spritzen

## Slide 28: Thermisches Spritzen
Schicht ist abhängig von Spritzbedingungen und Spritzzusatzstoff
  hocherhitzte Werkstoffpartikel
  Atmosphäre ausgesetzt (Gase)
  Veränderung der Schicht
    selektives Verdampfen
    Reaktion von Metallverbindungen
    Bildung nicht flüchtiger Metallverbindungen (Oxide, Nitride und Hybrid)
Oxide sind mitverantwortlich für Lamellenbildung der Schicht
  Inertgasatmosphäre
  homogenes Gefüge

## Slide 29: Thermisches Spritzen
Als Vorbereitung dient ein Strahlvorgang
  Dekontamination und Aufrauhung der Oberfläche
Schicht haftet durch
  mechanische Verklammerung
  lokal durch van der Waals Bindungen
  chemische Bindungen

## Slide 30: Nachbehandeln
Durch das thermische Spritzen treten oft unerwünschte Eigenschaften auf
  hohe Porosität
  Unebenheiten
  Ungleichmäßigkeit der Struktur
  Eigenspannung
Verfahren
  mechanische (Drehen, Schleifen)
  thermische
  thermomechanische
  Strahlverfahren

## Slide 31: Anwendungen
Gleitschichten
  Verringerung der Oberflächenrauhigkeit
Instandsetzung
  Neuaufbau verschlissener Oberflächen (Reparatur von Turbinenschaufeln)
Elektrische Kontaktierung u. Isolation
  Beschichtung mit elektrisch leitfähigen Werkstoffen
  Beschichtung mit isolierenden Werkstoffen
  Isolationsschichten aus oxidkeramischen Werkstoffen
Automobilindustrie
  Verschleißschutz (Kolbenringe, Zylinderlaufflächen, Ventilflächen)

## Slide 32: Lichtbogenspritzen
wirtschaftlich
breites Einsatzspektrum
Verfahrensprinzip
  Zwei metallische Drähte
  geregelter Drahtvorschub
  Spritzpistole
  Stromübertragung über kupferne kontaktgebende Drahtführungen
  Bei Berührung liegt geringster Ohm‘sche Widerstand vor
  Kurzschlussstrom mit starker Erwärmung
  Spannung fällt ab, während der Strom auf Kurzschlussstrom ansteigt

## Slide 33: Lichtbogenspritzen
Temperaturen
  6500 [°C]
  Druckluft
  Gasstrom beschleunigt
Mehrdrahtlichtbogenspritzen

## Slide 34: Lichtbogenspritzen
Klassische Werkstoffe
  schmelz- oder pulvermetallurgisch hergestellte Massivdrähte
    Kohlenstoffdrähte, Chrom- und hochlegierte Stähle
Typische Anwendung
  Off-Shore-Bereich
  Haftgrundschichten
  Verschleißschutz

## Slide 35: Lichtbogenspritzen

## Slide 36: Lichtbogenspritzen
Teilchenbildung und kinetische Verhalten der Spritzpartikel hängen vom Zersträubergas ab
  Spritzanlage
  Düsensystem
  Zersträuberdruck
  Spannung
  Stromstärke
  Abstand zum Werkstück

## Slide 37: Lichtbogenspritzen

## Slide 38: Lichtbogenspritzen
Links: offenes Düsensystem – 3bar, 300A, 30V
Rechts: geschlossenes Düsensystem – 4.5bar, 200A, 25V

## Slide 39: Lichtbogenspritzen

## Slide 40: Lichtbogenspritzen
Vor- und Nachteile
  Beschränkung des Spritzzusatzes auf elektrisch leitende Drähte
  entstehende Spritzstäube
  große Lärmentwicklung (110dB)
  ultraviolette und infrarote Strahlung
technische Vorteil
  hohe Auftragsraten
  Herstellung mehrerer Millimeter dicker Schichten
  einfache Handhabung
  geringe Anlage- und Betriebskosten
  wirtschaftliches Verfahren

## Slide 41: Plasmaspritzen
Charakteristisch für das Plasmaspritzen
  hohe Plasmatemperaturen
  Erstmals auch hochschmelzende keramische Werkstoffe
  Plasmaspritzverfahren unter Atmosphäre (APS)
  Bei oxidationskritischer Werkstoffe auch in Vakuumkammer (VPS)
  Niederdruck (LPPS), Schutzmantel (SPS)
Plasma
  ionisiertes, heißes Gas aus Ionen, Elektronen und neutralen Teilchen, die sich durch die ständige Wechselwirkung untereinander und mit Photonen in verschiedenen Energie- und Anregungszuständen befinden

## Slide 42: Plasmaspritzen
Ein Plasma ist nach außen quasineutral, d.h. es hat im Mittel die gleiche Anzahl von pos. und neg. Ladungen
Erzeugung durch hohe Temperaturen
Erzeugung durch elektromagnetische (elektrische) Felder
Plasma wird durch Lichtbogenentladung bei Atmosphärendruck erzeugt

## Slide 43: Plasmaspritzen
thermisches Gleichgewichtsplasma, Temperatur der Elektronen und Ionen näherungsweise gleich
  Folge: Nehmen selben Wert wie die Plasmatemperatur an
Temperatur stellt ein Maß für die kinetische Energie der Teilchen im Plasma dar
Elektrischer Lichtbogen wird gezündet

## Slide 44: Plasmaspritzen

## Slide 45: Plasmaspritzen

## Slide 46: Plasmaspritzen
Düsenmündung rekombiniert das Gas
  weitere Energiezufuhr nach Passieren des Lichtbogens
  Große Energiemengen
  explosionsartige Expansion
  elektrische Energie wird in thermische und kinetische Energie umgewandelt
   Aufschmelzen und Beschleunigen der Spritzpartikel
Hohe Leistungen => Kühlung der Kupferanode notwendig
Stromstärke: I = 400-600A, P = 20-200kW,
  = 40-60 SLPM (Volumenstrom)

## Slide 47: Plasmaspritzen
Gase
  Argon, Helium, Stickstoff, Wasserstoff bzw. Mischungen
Spritzwerkstoffe i.d.R. pulverförmig
Düsenaustritt durch inert Trägergas radial zugeführt
Werkstoffe:
  Oxidkeramiken und
  Wärmedämmschicht
  Isolation

## Slide 48: Verfahren aus der Gasabschneidung
Dünnschichttechnologien in PVD- und CVD-Verfahren
  PVD: Physical Vapour Deposition
  CVD: Chemical Vapour Deposition
Unterscheidung in der Art und Weise des Erzeugens der gasförmigen Phase

## Slide 49: CVD
Beschichten durch CVD
  chemische Reaktionen zur Schichtbildung laufen direkt am Substrat ab
  erhöhte Temperatur des Substrats, Niederdruck, Plasmen, katalytische Wirkung
Prozessparameter
  Substrattemperatur
  Gasdruck
  Konzentration der Reaktanten
  Strömungsgeschwindigkeit
  Strömungsprofil

## Slide 50: CVD
Unterschiedliche Ansätze
  Atmosphärendruck
  Niederdruck
  Hochtemperaturen
  Niedertemperaturen
  Plasmaunterstütztes
  Photonenunterstütztes
Kombination ist möglich
  Häufig: Niederdruck – Plasmaunterstütztes
Grundlagen der CVD
  Thermodynamik
  Kinetik
  Transportvorgänge
  Schichtwachstumsphänomene
  Anlagenbau

## Slide 51: CVD
CVD-Verfahren zeichnen sich aus durch
  gleichmäßige Schichtdickenverläufe
  Konturentreue
  Ursache: Abscheidung aufgrund der katalytischen Funktion der Substratoberfläche ungerichtet
Betrieb möglich unter
  Atmosphärendruck
  Vakuum
Mit CVD können Schichten aus
  Metallen, Oxiden, Nitriden, Carbiden, Boriden

## Slide 52: CVD
Wesentlich für Durchführung der Reaktion
  geeignete gasförmige Metallverbindungen existieren
  Fluoride, Chloride, Bromide sind sehr geeignet
    bei Raumtemperatur in flüssiger oder gasförmiger Form
höher schmelzende Chloride direkt im Reaktionsraum oder Metalle durch HCl chlorieren:
(Chlorieren)

## Slide 53: CVD
Reaktionsgase 1 und 2 bzw. Trägergas
Substrate
Substrahalter
Substratheizung
Abzug für gasförmige Nebenprodukte bzw. Vakuumanschluss

## Slide 54: CVD
Abbildung siehe Universität Duisburg-Essen, Fachgebiet Thermodynamik (CVD)
Pyrolyse: Thermo-chemische Spaltung organischer Stoffe

## Slide 55: CVD

## Slide 56: PVD
PVD-Verfahren
  etabliert im Bereich des Verschleißschutzes
  dekorative Aspekte
  thermodynamische und metallurgische Eigenschaften
  Maschinen- und Anlagebau, Mikrosystemtechnik sowie Architekturgläser

## Slide 57: PVD
Neben Metallen und Metalllegierungen
  Nitride, Karbide, Oxide und Kunststoffe (PTFE)
  TiN-Schichten weisen eine hohe Härte auf
Drei Varianten des PVD-Verfahrens haben sich etabliert
  Vakuumaufdampfen
  Sputtern
  Ionenplattieren

## Slide 58: PVD
Verfahrensprinzip in drei Stadien
  Dampferzeugung (Erzeugung und/oder Synthese der schichtbildenden Teilchen)
  Dampftransport von Teilchenquelle (Verdampfer) zum Substrat
  Adsorption der Teilchen, Schichtbildung und Schichtwachstum auf dem Substrat

## Slide 59: Vakuumaufdampfen
In einem Rezipienten
  bei einem Druck von Metalldampf erzeugt
  Dampfatome weisen bei diesen Drücken mittlere freie Weglängen von bis zu 10m auf
  Treten nicht in Wechselwirkung miteinander, geradlinig zum Substrat
  Teilchen kondensieren und erstarren unter Bildung einer Schicht
Mittlere freie Weglänge
  ist die durchschnittliche Weglänge, die ein Teilchen in einem geg. Material ohne Wechselwirkung mit anderen Teilchen zurücklegt
  Unter Wechselwirkung wird jede Art von Energie- und Impulsänderung verstanden

## Slide 60: Sputtern
Prozessgas wird benötigt
  Argon oder ähnliches
  Hochspannungsquelle
Nach Vakuum Druck von 0.1 – 1Pa eingelassen
  Die mittlere freie Weglänge beträgt bei diesem Druck wenige mm
  Bei einem Target-Potential von -1 bis -5kV wird ein Glimmentladungsplasma erzeugt
Glimmentladung
  Gasentladung, die selbstständig zwischen zwei liegenden kalten Elektroden auftritt

## Slide 61: Sputtern
Das Plasma brennt zwischen Target als Kathode und dem an Masse liegenden Substrat bzw. der Rezipientenwand (Anode)
  Plasma  besteht aus Ionen, Elektronen, Neutralen
  Plasma ist ein Teilchengemisch auf atomar-molekularer Ebene, teilweise bzw. vollständig in Ionen und Elektronen aufgeteilt sind
Die Ionen werden aufgrund ihrer Ladung zur Kathode beschleunigt
  Bei Aufprall schlagen diese durch Impulsübertragung und Stoßprozesse Atome, Moleküle, Ionen und Cluster aus der Oberfläche heraus
  Teilchen im Gasraum  legen sich auf Substrat ab

## Slide 62: Ionenplattieren
Zusätzlich angeordnete Anoden
  elektromagnetisches Feld vor dem Substrat und hinter dem Verdampfer
  Ionisierung des Metalldampfes
  Kathodisch geschaltetes Substrat
  Durch das Ionenbombardement entstehen somit sehr haftfeste und dichte Schichten bei relativ geringer Substrattemperatur
  Neben widerstandsbeheizten Verdampfern oder Sputtertargets lassen sich auch Elektronenstrahlverdampfer, Hohlkathoden einsetzten

## Slide 63: Grundtypen des PVD-Verfahrens

## Slide 64: Verfahrensvergleich
Vakuumaufdampfen
  Streufähigkeit schlecht (nur bewegbare Substrate)
Sputterverfahren
  niedriger Aufdampfdruck (< )
  gute Haftfähigkeit
  Dicke ungleichmäßig
Ionenplattieren
  hohe Aufdampfrate (bis )
  sehr gut haftende, dichte Schichten
  Dicke ungleichmäßig
Durch Einlassen von lassen sich Hartstoffschichten erzeugen

## Slide 65: PVD

## Slide 66: Anwendungen
Abbildung nach BAKU.
Abbildung nach ionbond, IHI Group.

## Slide 67: Anwendungen

## Slide 68: Fazit
Fazit

## Slide 69: Fragen?